ВНИМАНИЕ!

Обязательно ознакомьтесь с необходимыми мерами безопасности до начала работ!

И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению, транспортировке, хранению и необходимым мерам безопасности

при работе с препаратом «Преокор™»

1. Назначение: Преобразователь ржавчины препарат «Преокор™» предназначен для предотвращения коррозионных потерь металлов и повышения их устойчивости к коррозии, для преобразования всех видов ржавчины металлических поверхностей различных объектов в промышленности (пищевой, перерабатывающей, машиностроительной, топливно-энергетической, нефтеперерабатывающей и др.), на транспорте, в строительной индустрии, в коммунальном хозяйстве, в сфере услуг (ремонт, реставрация и т.п.) и в быту.

2. Состав: Препарат «Преокор™» представляет собой сложную водную композицию, включающую в себя комплекс различных поверхностно-активных веществ и фосфорной кислоты, а также содержащую в качестве усиливающих и активных добавок неорганические соли, комплексоны, ингибиторы коррозии и другие специальные присадки.

3. Способ действия: Препарат «Преокор™» активно взаимодействует со ржавчиной и обеспечивает её химическое преобразование на поверхности металла в нейтральную защитную пленку фосфатного характера с высокими адгезионными характеристиками.

Доказано улучшение адгезионных свойств поверхности металлов после обработки препаратом «Преокор™». Содержащиеся в препарате «Преокор™» ингибиторы коррозии и специальные функциональные присадки обеспечивают длительную защиту обработанной поверхности от развития новых коррозионных процессов.

4. Безопасность: По характеристикам безопасности препарат «Преокор™» относится к 4 классу (малоопасное вещество согласно ГОСТ 12.1.007-76) и является взрыво- и пожаробезопасной жидкостью. Мутагенное, гонадотропное, эмбриотропное и тератогенное действие препарата «Преокор™» не установлено; кумулятивность отсутствует полностью.

5. Общие меры безопасности при работе: При работе с препаратом «Преокор™» необходимо выполнять общие санитарно-гигиенические требования. Работающие с препаратом должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011-87 и ГОСТ 12.4.103-83, применение резиновых перчаток и защитных очков обязательно! При попадании препарата на слизистые оболочки и кожные покровы – немедленно смыть водой. Опасность острого ингаляционного отравления при соблюдении условий проведения технологического процесса исключена.

ВНИМАНИЕ!– необходимо строго следовать требованиям Пунктов 7-9 настоящей Инструкции.

6. Порядок выполнения работ с применением препарата «Преокор™»:

6.1. Подготовить поверхность к обработке.

Обрабатываемая поверхность должна быть (по мере возможности) сухой, всю рыхлую ржавчину и видимые «лохмотья» ржавой пыли перед обработкой необходимо полностью удалить (например, струей воздуха или металлической щеткой). Рекомендуемая толщина слоя ржавчины перед началом обработки не должна превышать 300-500 мкм во избежание перерасхода препарата.

Емкость с препаратом следует активно взболтать (соблюдая герметичность тары!) для возвращения в раствор осадков, небольшое выпадение которых является нормой; оптимальная температура препарата при нанесении + 20 - 25 °С.

6.2. Нанести препарат «Преокор™» на обрабатываемую поверхность можно любым удобным

способом –  валиком, тампоном, кистью, распылителем и т.д. – или методом погружения обрабатываемой детали в «Преокор™». В зависимости от степени и обширности коррозионного поражения поверхности металла и выбранного способа обработки рекомендуется использовать

следующие концентрации препарата «Преокор™»:

-- при обработке методом погружения и температуре раствора препарата в

пределах 40 – 50 ºС оптимальная концентрация составляет 10 – 20%;

-- при обработке вручную или распылением использовать концентрат или

рабочий раствор концентрации не ниже 50%.

Расход препарата существенно зависит от способа нанесения и составляет в среднем 0,1 л/кв. метр обрабатываемой поверхности.

6.3. После нанесения препарата «Преокор™» необходимо выдержать препарат на поверхности в течении 3 – 15 минут, до достижения равномерного белесого оттенка обработанной поверхности. Те места, где возникнут рыжие потеки, следует повторно обработать препаратом «Преокор™» до достижения указанного оттенка обработанной поверхности.

6.4. Последующая обмывка обработанной поверхности водой не является необходимой операцией, поскольку образовавшаяся защитная пленка не растворяется водой. При необходимости можно протереть обработанную поверхность сухой ветошью или нетканым материалом.

7. Меры предосторожности при работе с препаратом «Преокор™»:

-- избегать брызг при работе с препаратом;

-- обязательно использовать защитные очки и перчатки;

-- не допускать попадания препарата на кожу, слизистые оболочки и в глаза;

-- не вдыхать и не нюхать препарат;

-- не подвергать воздействию температур выше 30°С;

-- хранить препарат «Преокор™» в защищенном от детей месте;

-- использовать препарат строго по назначению и в соответствии с данной Инструкцией;

-- исключить попадание препарата внутрь организма (не глотать, не лизать, не капать в уши!);

-- герметично закрывать упаковку с препаратом «Преокор™» при его неполном использовании;

-- пустую тару утилизировать как строительный мусор.

8. СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-- работать с препаратом «Преокор™» без защитных очков и перчаток;

-- оставлять препарат «Преокор™» без присмотра в местах, доступных детям.

9. При соприкосновении с препаратом в нарушение требований настоящей Инструкции:

| При проглатывании | Прополоскать рот, принять большое количество воды с измельчёнными таблетками активированного угля (10—30 шт.). Рвоту не вызывать! |
| --- | --- |
| При попадании в глаза | Немедленно промыть глаза под струёй холодной воды в течение 10—15 мин, после чего обязательно обратиться к врачу |
| При попадании на кожу | Промыть участок контакта достаточным количеством проточной воды |

10. Условия транспортировки и хранения: Препарат «Преокор™» следует хранить

в проветриваемом помещении при температуре от +1 до +20°С в герметично закрытых канистрах завода-изготовителя, защищенном от прямых солнечных лучей. При длительном хранении препарата выпадение небольшого осадка является нормальным и устраняется взбалтыванием с обязательным соблюдением герметичности тары.

Транспортирование препарата «Преокор™» производится в соответствии с Правилами перевозки грузов на данном виде транспорта; по железной дороге препарат перевозят в крытых вагонах.

Препарат годен для применения не менее одного года с момента вскрытия емкости условии неукоснительного соблюдения указанных в п.10. условий хранения.

Подробная информация: на сайте производителя - http://erciem.ru/

© ООО «ЭрсиЭм», Москва, 2-й Силикатный проезд, д. 14, корпус 5, стр. 2, тел.: +7(495)942-69-69, +7(916)690-21-63.