ВНИМАНИЕ!

Обязательно   ознакомьтесь   с   необходимыми   мерами   безопасности   до   начала   работ!

И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению, транспортировке, хранению и необходимым мерам безопасности

при работе с препаратом «Колоррип™»

1. Назначение: Препарат «Колоррип™» предназначен для быстрого и эффективного удаления любых видов лакокрасочных покрытий (ЛКП) с поверхностей различных деталей, механизмов и объектов в промышленности (пищевой, перерабатывающей, машиностроительной, топливно-энергетической, нефтеперерабатывающей и др.), на транспорте, в строительной индустрии, в коммунальном хозяйстве, в сфере услуг (ремонт, реставрация и т.п.) и в быту.

Препарат «Колоррип™» легко удаляет любые ЛКП с – металла, дерева, кирпича, бетона, стекла, камня, фаянса, керамики, многих видов пластика.

Внимание! – некоторые виды пластиков и резинотехнических изделий могут взаимодействовать с препаратом!

Всегда предварительно проверяйте действие препарата во избежание нежелательных последствий!

2. Состав: Препарат «Колоррип™» представляет собой сложную композицию, включающую в себя смесь органических растворителей, загустителей, ингибиторов коррозии, поверхностно-активных веществ и специальные функциональные присадки.

3. Способ действия: Препарат «Колоррип™» активно взаимодействует с широким кругом известных ЛКП и обеспечивает их отрыв от поверхностей и химическое преобразование в мягкую пленку или гелеобразную субстанцию (зависит как от вида ЛКП, так и от материала поверхности), которые далее легко удаляются с поверхности любым удобным способом (при помощи шпателя, ветоши, тампона, струей воды и т.п.).

Доказано, что содержащиеся в препарате «Колоррип™» ингибиторы коррозии и специальные функциональные присадки обеспечивают защиту очищенной поверхности металла от немедленного развития коррозионных процессов.

4. Безопасность: По характеристикам безопасности препарат «Колоррип™» относится к 4 классу (малоопасные вещества согласно ГОСТ 12.1.007-76) и является взрыво- и пожаробезопасной жидкостью. Мутагенное, гонадотропное, эмбриотропное и тератогенное действие препарата «Колоррип™» не установлено; кумулятивность отсутствует полностью.

5. Общие меры безопасности при работе: При работе с препаратом «Колоррип™» необходимо выполнять общие санитарно-гигиенические требования. Работающие с препаратом должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011-87 и ГОСТ 12.4.103-83, применение резиновых перчаток и защитных очков обязательно! При попадании препарата на слизистые оболочки и кожные покровы – немедленно смыть водой. Опасность острого ингаляционного отравления при соблюдении условий проведения технологического процесса исключена.

ВНИМАНИЕ! – необходимо строго следовать требованиям Пунктов 7-9 настоящей Инструкции!

6. Порядок выполнения работ с применением препарата «Колоррип™»:

6.1. Перед нанесением препарата «Колоррип™» обрабатываемое лакокрасочное покрытие (ЛКП) обязательно должно быть очищено от пыли и загрязнений с помощью жесткой щетки, воды, раствора технического моющего средства либо растворителя. Емкость с препаратом следует активно взболтать (соблюдая герметичность тары!) для возвращения в раствор осадков, небольшое выпадение которых является нормой; оптимальная температура препарата при нанесении +20-25 °С.

Внимание: Всегда соблюдайте осторожность при открывании емкости после взбалтывания!

6.2. После нанесения препарата «Колоррип™» необходимо подождать, пока удаляемое ЛКП полностью не отслоится от поверхности (размягчится, растрескается, вспучится и т.п., в зависимости от вида покрытия), что сделает его пригодным для легкого удаления механическим способом.

6.3. Время выдержки препарата «Колоррип™» до момента полного отслоения ЛКП зависит от способа нанесения препарата, температуры поверхности и температуры окружающей среды, а также от вида удаляемого ЛКП и количества его слоев на обрабатываемой поверхности.

6.4. Нанесение «Колоррип™» при помощи кисти, валика, наливом. Препарат «Колоррип™» наносится ровным слоем толщиной 1-2 мм. Время выдержки препарата составляет примерно 3—15 минут. Если после удаления старого ЛКП останутся локальные неотслоившиеся участки, то они обрабатываются препаратом повторно.

6.5. Нанесение «Колоррип™» погружным способом. Препарат наливается в ёмкость необходимого размера, после чего в препарат погружается обрабатываемое изделие на время выдержки (3—15 минут).

6.6. Нанесение «Колоррип™» при помощи аппарата безвоздушного нанесения. Препарат равномерно наносится на удаляемое ЛКП при помощи аппарата безвоздушного нанесения. Порядок нанесения препарата «Колоррип™» зависит от технических характеристик конкретного типа применяемого аппарата. Время выдержки после нанесения – 3—15 минут.

Расход препарата существенно зависит от способа нанесения и составляет в среднем 0,25 л/кв. метр.

6.7. Удаление ЛКП. Отслоившееся ЛКП, в зависимости от его консистенции, легко удаляется ветошью, шпателем, скребком, струёй воздуха или воды (например, при помощи аппарата высокого давления типа Керхер). Общее время нахождения препарата «Колоррип™» на обрабатываемой поверхности не должно превышать 60 минут. Необходимо исключить высыхание препарата на обрабатываемой поверхности во избежание обратного прилипания фрагментов старого ЛКП, что потребует повторной обработки поверхности в местах прилипания.

7. Меры предосторожности при работе с препаратом «Колоррип™»:

-- избегать брызг при работе с препаратом;

-- обязательно использовать защитные очки и перчатки;

-- не допускать попадания препарата на кожу, слизистые оболочки и в глаза;

-- не вдыхать и не нюхать препарат;

-- не подвергать воздействию температур выше 30°С;

-- хранить препарат «Колоррип™» в защищенном от детей месте;

-- использовать препарат строго по назначению и в соответствии с данной Инструкцией;

-- исключить попадание препарата внутрь организма (не глотать, не лизать, не капать в уши!);

-- герметично закрывать упаковку с препаратом «Колоррип™» при его неполном использовании;

-- пустую тару и продукты смыва старых ЛКП утилизировать как строительный мусор.

8. СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-- применять препарат для удаления краски с ногтей и волос людей, шкур животных и перьев птиц;

-- применять препарат в замкнутом невентилируемом помещении;

-- работать с препаратом без защитных очков и перчаток;

-- оставлять препарат без присмотра в местах, доступных детям.

9. При соприкосновении с препаратом в нарушение требований настоящей Инструкции:

| При вдыхании паров препарата | Выйти на свежий воздух. При першении — прополоскать носоглотку, принять тёплое питье (предпочтительно — молоко) |
| --- | --- |
| При проглатывании | Прополоскать рот, принять большое количество воды с измельчёнными таблетками активированного угля (10—30 шт.). Рвоту не вызывать! |
| При попадании в глаза | Немедленно промыть глаза под струёй холодной воды в течение 10—15 мин, после чего обязательно обратиться к врачу |
| При попадании на кожу | Промыть участок контакта достаточным количеством проточной воды |

10. Условия транспортировки и хранения: Препарат следует хранить в проветриваемом помещении при температуре от + 0 до +20°С в герметично закрытой таре изготовителя, защищенной от прямых солнечных лучей. При длительном хранении препарата выпадение небольшого осадка является нормальным и устраняется взбалтыванием с обязательным соблюдением герметичности тары.

Транспортирование препарата «Колоррип™» производится в соответствии с Правилами перевозки грузов на данном виде транспорта; по железной дороге препарат перевозят в крытых вагонах.

Препарат годен для применения не менее шести месяцев с момента первого вскрытия емкости при условии неукоснительного соблюдения указанных в п.10 условий хранения.

Подробная информация: на сайте производителя - http://erciem.ru/

© ООО «ЭрсиЭм», Москва, 2-й Силикатный проезд, д. 14, корпус 5, стр. 2, тел.: +7(495)942-69-69, +7(916)690-21-63.